RC-1269A哑光罩面乳液

一、产品简介

本品是采用特殊聚合工艺控制乳化剂在乳胶粒子上的分布，使得乳液成膜时形成纳米级的粗糙表面，从而达到理想的哑光效果。特别推荐作为真石漆、质感漆、水性多彩等涂料表面的罩光面漆。

二、应用特点

- 优异的哑光效果

- 漆膜的透明度高

- 低温成膜效果好

- APEO  FREE

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色液体 |
| 2 | 固体含量，% | 34.0-36.0 |
| 3 | 粘度（23℃+1℃，mPa.s，3#/60rad） | <500 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 6 | 最低成膜温度，℃ | 13 |
| 8 | 光泽 60° | 10-15 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

- 包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。