RC-2100A透明封闭型底漆乳液

一、产品简介

本品系采用先进工艺，优质助剂聚合而成，对各种基材均有很好的附着力和渗透力，有效增加基材的强度。

二、应用特点

- 渗透性好

- 改善底材强质

- 增强附着力

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 蓝相半透明液体 |
| 2 | 固体含量，% | 40.0-42.0 |
| 3 | 粘度（23±1℃ mPa.s 1#/60rad） | <500 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 6 | 最低成膜温度，℃ | 20 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

六、包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。