RC-2195新型抗碱乳液

一、产品简介

本品系选用功能性助剂和含环氧基团功能性单体研制开发的新一代抗碱性能突出的底漆乳液。具有优异的早期抗泛盐碱性，及很好附着力。

二、应用特点

- 快速施工，养护期短

- 抗美纹纸撕脱性

- 优异的抗碱封闭性、耐水性、渗透性及抗盐析性

- 优良的附着力，可应用于各类基材

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量,% | 46.0-48.0 |
| 3 | 粘度(23±1℃,mpa.s，4#/60rad) | 1000-4000 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | Ca2+稳定性 | 48h无分层、无沉淀、无絮凝 |
| 6 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 7 | 最低成膜温度,℃ | 30 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存

本品应保存在通风干燥的室内,防止阳光的直接照射,在5-35℃条件下运输和贮存,在效贮存期自包装之日起为半年。

六、包装

包装为50Kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。