|  | RC-3996多彩专用乳液 |
| --- | --- |
|  | 一 产品简介 本品系采用进口优质环保乳化剂和功能单体，专门设计用于水包水多彩基础漆的制造聚合而成的环保型乳液，其综合性能达到国外同类产品先进水平。 二 应用特点 - 具有适当低的成膜温度，适度的疏水性、交联性 - 具有适中的粘结强度和有良好的延伸率 - 优异的耐水性，耐碱性和耐候性能 - 基础漆韧性好 - 和市面一般胶粉的配伍性好 - APEO FREE， 低气味 三、典型特性 序号; 项 目; 指 标. 1; 外 观; 乳白色微带蓝相液体. 2; 固体含量，%; 47.0—49.0. 3; 粘度(23±1℃，mPa.s,3#/12rad); 2000—7000. 4; pH值; 7.0—9.0. 5; Ca2+稳定性; 48h无分层、无沉淀、无絮凝. 6; 粒径um; 0.1-0.2. 7; 最低成膜温度，℃; 13. 四、产品安全性 请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。 五、贮存要求 本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。 六、 包装 包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。 |

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。