RC-3998A-3多彩基础漆专用乳液

- 产品简介

本品系采用进口环保型反应型乳化剂和特种功能性单体通过无皂聚合工艺合成的全新一代丙烯酸硅乳液，不含APEO。推荐用于多彩水包砂体系，具有非常优异的耐候，耐黄变，耐水白化性及合适的硬度。成品漆的质感优异。

二、应用特点

- 漆膜耐水性好

- 耐黄变性好

- 彩点韧性高

- 抗渗色性能好

- 与多种胶粉的配伍性好

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色微带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量，% | 46.0-48.0 |
| 3 | 粘度（23℃+1℃，mPa.s3#/30rad） | 500—2000 |
| 4 | pH值 | 7.0—9.0 |
| 5 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 6 | 最低成膜温度，℃ | 25 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求
　　本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

六、 包装
　　包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。