# RC-430苯丙乳液

一、产品简介

本品系选用全进口功能型优质助剂和特种功能性单体研制开发的新一代超高耐擦洗苯丙乳液，对颜填料具有更为良好的包裹能力；该产品具有出色的耐擦洗性，并且早期抗粉化性能优异，尤其适用于高PVC涂料。具有优异的初期耐水性、耐碱性，可用来配制具有优异性能的底漆，特别改进了粒径、起泡性及流平性能，具有较好的耐候性，优良的附着力。

二、应用特点

- 耐擦洗优异

- 适合高PVC涂料

- 对底材附着力好，耐候性优异

- 展色性好

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色微带兰相液体 | 目测 |
| 2 | 固体含量，% | 43.0-45.0 | GB/T1725 |
| 3 | 粘度，（23℃+1℃）mPa.s | 200-2000 | GB/T2794 |
| 4 | PH值 | 7.0-9.0 | 企业标准 |
| 5 | Ca2+稳定性： （5%CaCl2溶液:乳液=1:5 | 48h无分层、无沉淀、 无絮凝 | 企业标准 |
| 6 | 玻璃化温度，℃ | 44 | 计算值 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

- 包装  包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。