RC-4385弹性乳液

一、产品简介

本品系采用进口功能性单体聚合而成的新一代常温自交联乳液，具有持久的延伸效果，优异的耐水耐碱性，及优异的低温弹性，对各种基材均有很好的附着力。

二、应用特点

- 优异的弹性及持久性

- 优异的附着力

- 突出的耐水、耐碱性

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色液体 |
| 2 | 固体含量 ，% | 54.0-56.0 |
| 3 | 粘度， (25℃, mPa.s，3#/60rad) | 100-500 |
| 4 | pH值 | 7.0－9.0 |
| 5 | Ca2+稳定性 | 48h无分层、无沉淀、无絮凝 |
| 6 | 粒径um | 0.1-0.4 |
| 7 | 最低成膜温度 ℃ | 0 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和贮存，有效储存期自包装之日起为半年。

六、包装

包装为50Kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。