# RC-5609 苯丙乳液

一、产品简介

本品系根据建筑涂料市场要求而开发的一种环保型苯丙乳液，专用于生产各种内、外墙乳胶漆。该乳液严格控制分子量以及粒径分布，用其配制的内墙乳胶漆具有优良的耐水、耐碱和附着性。用其配制的外墙乳胶漆具有很好耐侯性和展色性。

二、应用特点

- 耐擦洗优异

- 适合高PVC涂料

- 对底材附着力好，耐候性优异

- 展色性好

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色微带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量 % | 46.0-48.0 |
| 3 | 粘度（23℃+1℃，mPa.s，3#/60rad） | 100-2000 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | Ca2+稳定性 | 48h无分层、无沉淀、无絮凝 |
| 6 | 粒径，um | 0.1-0.2 |
| 7 | 最低成膜温度,℃ | 26 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

- 包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。