RC-6011A无机专用乳液

- 产品简介

本品是根据市场需求而开发的一款无机涂料专用乳液，适用于生产各种内，外墙无机涂料。该乳液和无机硅酸盐有很好的相融性，用其配制的涂料有很好的耐洗擦性和极低的气味。

二、应用特点

- 耐擦洗性优异

- 和多种硅酸盐有很好的相融性

- 优异的稳定性

- 极低的气味

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色液体 |
| 2 | 固体含量 % | 46.0-48.0 |
| 3 | 粘度（23±1℃，mPa.s，4#/60rad ） | 500-3000 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 6 | 最低成膜温度,℃ | 7 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

六、包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。