RC-7918多彩二合一用乳液

一、产品简介

本品通过种子乳液聚合和特殊的核壳包裹聚合工艺聚合而成，与市面大多数保护胶混合呈惰性，用其配制的水包砂基础漆有较好的韧性，抗渗色性优异，配制的连续相有很好的通透性，稳定性，耐水及耐黄变性。是性价比较高的多彩二合一专用乳液。

二、应用特点

- 与保护胶相容性好

- 内聚力强

- 耐水白优异

- 增稠效率高

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白半透明带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量，% | 41.0-43.0 |
| 3 | 粘度(23±1℃，mPa.s,4#/60rad) | 150-500 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | 粒径um | <0.1 |
| 6 | 最低成膜温度，℃ | 30 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

六、包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。