TBH－1纯丙乳液

- 产品简介

本品系一种细粒径乳液，它适用于多种涂料的配方，用它所配制的各种涂料具有优良的耐久性。本品尤其适用于有光、高光及高级外墙乳胶漆的配制，也可用于配制高质量的地板、水泥屋瓦和网球场的涂料。

- 应用特点

- 优异的耐水、耐候性

- 抗碱性优异

- 附着力高，高光泽

- 典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色微带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量 ， % | 49.0-51.0 |
| 3 | 粘度（23℃+1℃，mPa.s，2#/60rad） | 100-400 |
| 4 | pH值 | 8.0-10.0 |
| 5 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 6 | 最低成膜温度 ℃ | 21 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

- 包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。