TBH-619 外墙乳液

- 产品简介

本品系选用特殊功能单体进行改性的四元共聚自交联乳液聚合物，聚合物成膜坚韧而富有弹性，专用于生产中、高档内外墙乳胶漆。

- 应用特点

- 优异的展色性

- 耐候性好，耐水性优异

- 性价比高

- 典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色微带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量 ，% | 48.0-50.0 |
| 3 | 粘度（23℃+1℃，mPa.s，3#/60rad） | 500-2000 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | Ca2+稳定性 | 48h无分层、无沉淀、无絮凝 |
| 6 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 7 | 最低成膜温度 ℃ | 25 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

- 包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。