TBH-6960弹性乳液

一、产品简介

本品系采用进口优质环保乳化剂和功能单体，专门设计用于满足中、低弹性要求的环保型弹性乳液，本品具有适当低的成膜温度，适度的疏水性、交联性，对颜料有良好的粘接力，良好的钙离子稳定性。
二、应用特点

- 极低气味、健康环保

- 由此配制的弹性乳胶漆具有适当的弹性，良好的粘结强度

- 优异的耐水性，耐碱性和耐候性能

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色微带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量，% | 47.0-49.0 |
| 3 | 粘度（25℃，mPa.s，3#/12rad） | 2000-7000 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | Ca2+稳定性 | 48h无分层、无沉淀、无絮凝 |
| 6 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 7 | 最低成膜温度，℃ | 13 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五，贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃－35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

六、包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。