TCG-03H陶瓷乳液

一、产品简介

本品系采用进口反应型乳化剂和特种功能型单体通过种子乳液聚合和特殊的核壳包裹聚合工艺聚合而成，漆膜具有较高的硬度，漆膜的光泽高，极佳的耐水性。

二、应用特点

- 优异的耐水白性

- 极好的光泽，成膜的致密性优异

- 附着力好，渗透性佳

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色微带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量，% | 43.0-45.0 |
| 3 | 粘度（23℃+1℃,mPa.s,4#/60rad） | 20000-50000 |
| 4 | pH值 | 7.0—9.0 |
| 5 | 粒径um | <0.1 |
| 6 | 最低成膜温度，℃ | 25 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

- 包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。