TD-662 质感漆乳液

一、产品简介

本品系选用进口乳化剂和特殊功能性单体改性，成膜具有较高的硬度，优异的粘结力，较好的展色性能，较长的开放时间，特别推荐用于质感漆中。

二、应用特点

- 较长的开放时间

- 展色性好，优异的耐水，耐碱性

- 有机硅及羧基改性

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色微带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量，% | 46.0-48.0 |
| 3 | 粘度（23℃+1℃，mPa.s，3#/60rad） | 200-1000 |
| 4 | pH值 | 7.0—9.0 |
| 5 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 6 | 最低成膜温度，℃ | 25 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

- 包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。