TD-681A真石漆乳液

一、产品简介

本品系采用进口反应型乳化剂和特种单体通过核壳聚合工艺合成的丙烯酸乳液，具有优异的耐水白性，耐黄变性。

二、应用特点

- 优异的初期耐水白性

- 耐黄变性好，机械稳定性好

- 高低温成膜展色性好

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色微带兰相液体 |
| 2 | 固体含量，% | 39．0-41.0 |
| 3 | 粘度（23℃+1℃，mPa.s，4#/60rad） | 1000-5000 |
| 4 | pH值 | 6.0-8.0 |
| 5 | Ca2+稳定性 | 48h无分层、无沉淀、无絮凝 |
| 6 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 7 | 最低成膜温度，℃ | 20 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

- 包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。