**TL-6A苯丙乳液**

1. **产品简介**

本品具有较好的钙离子稳定性、稀释稳定性、机械稳定性及冻融稳定性。适合用于各种内、外墙乳胶漆，特别适用于底、面一体的需求。

1. **应用特点**
* 粒径细
* 优异的耐洗擦性
* 对底材附着力好
* 硬度高
* 优异的颜填料承载能力
1. **典型特性**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 指标 |
| 1 | 外观 | 乳白色微带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量 % | 46.0-48.0 |
| 3 | 粘度（23℃+1℃，mPa.s，3#/60rad） | 500-2000 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | Ca2+稳定性 | 48h无分层、无沉淀、无絮凝 |
| 6 | 粒径，um | 0.1-0.2 |
| 7 | 最低成膜温度，℃ | 24 |

**四、产品安全性**

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

**五、贮存要求**

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

1. **包装**

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

**※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。**