TL-6F 	苯丙乳液

- 产品简介

本品系根据建筑涂料市场要求而开发的一种高性能环保乳液，用其配制的乳胶漆，漆膜的韧性好，耐候性优异。适用于生产各种内、外墙乳胶漆。

- 应用特点

- 低VOC，种子聚合工艺，粒径分布均匀

- 展色性好，耐水耐候性佳

- 颜料承载能力高

- 光泽好

三、典型特点

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色微带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量 % | 48.0-50.0 |
| 3 | 粘度（23℃+1℃，mPa.s，3#/60rad） | 500-2000 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | Ca2+稳定性 | 48h无分层、无沉淀、无絮凝 |
| 6 | 粒径，um | 0.1-0.2 |
| 7 | 最低成膜温度,℃ | 16 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

- 包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。