TR-1封闭型底漆乳液

一、产品简介

本品系采用先进工艺，优质助剂聚合而成，对各种基材均有很的渗透力，乳胶颗粒遇水膨胀的特性，可以有效阻断墙体基材中水分的渗透，有效抑制碱性物质的的析出。

二、应用特点

- 超细粒径

- 极强的渗透性

- 良好的附着力

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 蓝相半透明液体 |
| 2 | 固体含量，% | 29.0-31.0 |
| 3 | 粘度（23±1℃ mPa.s 1#/60rad） | <50 |
| 4 | pH值 | 8.0-10.0 |
| 5 | 玻璃化温度，℃ | <0.1 |
| 6 | 最低成膜温度，℃ | 0 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

六、包装

包装为50kg塑料桶或200kg塑桶

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。