TRC-02  防水乳液

- 产品简介

本品系采用进口功能性单体及反应型乳化剂，采用先进的聚合工艺聚合而成，产品具有较好的水泥活易性，配制的防水涂料有很好的强度和延伸率，适合做JSⅡ、JSⅢ型。

二、应用特点

- 优异的粘结强度；

- 优异的水泥混容性；

- 水泥的和易性好

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色液体 |
| 2 | 固体含量 % | 53.0-55.0 |
| 3 | 粘度（23±1℃，mPa.s，4#/60rad ） | 400-2000 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | 粒径um | 0.1-0.3 |
| 6 | 最低成膜温度,℃ | 0 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

六、包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。