TRC柔性防水乳液

一、	产品简介

本品系采用先进工艺，优质助剂聚合而成，具有持久的柔韧性、优异的耐水耐碱性和优良的水泥兼容性，对各种基材均有很好的附着力。

二、应用特点

- 对基材有良好的附着力

- 优异的耐水性

- 优异的拉伸强度

- 推荐用于JSII，JSIII型及单组份防水

- 持久的柔韧性，也可推荐用于弹性中涂

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色液体 |
| 2 | 固体含量,% | 54.0-56.0 |
| 3 | 粘度(23±1℃，mPa.s，4#/60rad) | 600－2000 |
| 4 | pH值 | 7－9 |
| 5 | 粒径um | 0.1-0.3 |
| 6 | 最低成膜温度,℃ | 0 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MADS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

六、包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。